## EVALON

|  | EVALON | EVALON V | EVALON GV |
| --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá tloušťka (mm) | 1,2/1,5 | 2,2/2,5 | 1,8/2,1 |
| Šířka pásů (m) | 1,05/1,55/2,00 | 1,05/1,091/1,55/2,05 | 1,05/1,091/1,55 |
| Šířka přířezů (cm) | 10/16/20/25/33/50/66/75 | 54/79 | 54 |
| Standardní délky (m) | 25 | 25 | 25 |
| Stanovené délky (m) | dle přání | dle přání | dle přání |
| Standardní barvy | bílá/světlešedá | bílá/světlešedá | bílá/světlešedá |
| Zvláštní barvy2 | dle přání | dle přání | dle přání |
| EVALON - tvarové prvky Vnitřní rohy Vnější rohy Dilatační pás Napojovací límec3 | ( ( ( ( | ( ( ( ( | ( ( ( ( |
| EVALON - připojovací plech (tabule 2m x 1 m) | bílý/světlešedý | bílý/světlešedý | bílý/světlešedý |
| EVALON -SK napojovací pás se samolepicí vrstvou na spodní straně Délky (m) Šířky (m) | 25 751 42/33 | 25 751 42/33 | 25 751 42/33 |
| Lepidla alwitra-L 40 alwitra-PUR alwitra-adhezivní studené lepidlo | (4 | ( ( ( |  |
| Svařovací prostředek alwitra | ( | ( | ( |
| EVALON-zálivka | ( | ( | ( |
| 1s oboustranným okrajem pro svaření 2béžová/světlezelená/červená/hnědá/břidlicově šedá/černá 3pro odvětrávací a odvodňovací prvky alwitra 4pouze pro kontaktní lepení |

Technické informace

# Dodací program

| Vlastnost | Zkouška dle DIN 16 726, odstavec | Zkušební norma | Výsledek zkoušky |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EVALON nekašírovaný | EVALON V kašírování na spodní straně polyesterovým rounem | EVALON GV kašírování na spodní straně umělohmotnou vložkou a skelným rounem |
| Jmenovitá tloušťka (mm) | 5.3.1 | DIN 53 353 | 1,2 | 2,2 (1,2 bez kašírování) | 1,8 (1,2 bez kašírování) |
| Plošná hmotnost (kg/m2) | 5.4 | DIN 53 352 | 1,5 | 1,66 | 1,66 |
| Odolnost proti roztržení (N/mm2) | 5.6 tab.1:A-VII | DIN 53 455 | podélně >12,5 příčně >12,5 |  |  |
| Protažení při roztržení (%) | 5.6 tab.1:A-VII | DIN 53 455 | podélně >320 příčně >320 |  |  |
| Mez pevnost v tahu (N/50 mm) | 5.6 tab.1:C-VII | DIN 53 354 |  | podélně >500 příčně >570 | podélně >700 příčně >700 |
| Protažení při dosažení meze pevnosti v tahu (%) | 5.6 tab.1:C-VII | DIN 53 354 |  | podélně >70 příčně >70 | podélně >10 příčně >10 |
| Mechanická odolnost proti proražení výška pádu (mm) |  | SIA 280 Zkouška 14 | 500 | 600 | 500 |
| Odolnost proti krupobití (m/s) |  | SIA 280 Zkouška 8 | >30 | >30 | >30 |
| Rozměrové změny při uložení za tepla (%) | 5.13.1 | DIN 53 377 | podélně <1,0 příčně <0,1 | podélně <0,5 příčně <0,2 | podélně <0,5 příčně <0,2 |
| Stav při uložení za tepla | 5.13.2 |  | žádné puchýřky | žádné puchýřky | žádné puchýřky |
| Chování při ohybu za chladu | 5.14 | DIN 54 361 | žádné trhliny | žádné trhliny | žádné trhliny |
| Chování při uložení na živicích | 5.19 | DIN 53 457 | snášenlivý s živicemi | snášenlivý s živicemi | snášenlivý s živicemi |
| Odolnost proti prorůstání kořenů |  | FLL 1984 | žádné prorůstání kořenů | žádné prorůstání kořenů | žádné prorůstání kořenů |
| Faktor difúzního odporu pro vodní páru | 5.15 |  | <20 000 | <20 000 | <20 000 |
| Propustnost vodní páry (g/m2 d) | 5.15 | DIN 53 122 Část 1 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Třída stavebních hmot |  | DIN 4102 Část 1 | B2 | B2 | B2 |
| Odolnost proti přelétavému ohni a sálajícímu teplu |  | DIN 4102 Část 4/7 | splňuje požadavky | splňuje požadavky | splňuje požadavky |
| Technické údaje vycházejí ze zkoušek a odpovídají současnému stavu. Odchylky v hranicích tolerance jsou možné. |

Fyzikální vlastnosti