## EVALON-Solar

Technické informace a  výkon

| Dodací program |
| --- |
|  | EVALON-Solar 408 | EVALON-Solar 272 | EVALON-Solar 204 | EVALON-Solar 136 |
| šířka pásů | 1,55 m | 1,05 m | 1,55 m | 1,03 m |
| délka pásů | 6 m | 3,36 m |
| tloušťka hydroizolační fólie | 1,8 mm |
| celková tloušťka vč. PV-modulu a kašírování | 4,6 mm |
| hmotnost | 4,30 kg/m2 | 4,33 kg/m2 | 4,03 kg/m2 | 4,17 kg/m2 |
| jmen. šířka a délka PV-modulu | 1185x5490 mm | 790x5490 mm | 1185x2850 mm | 790x2850 mm |
| jmenovitý výkon v STC | 408 Wp | 272 Wp | 204 Wp | 136 Wp |
| napětí v MPP | 99 V | 66 V | 49,5 V | 33 V |
| plocha potřebná k instalaci 1 kWp | 21,18 m2 | 20,74 m2 | 23,72 m2 | 23,22 m2 |
| kabelová průchodka | pro 1 x 8 popř. 2 x 8 DC-napoj. kabelů 4 mm2 |
| napojovací skříňka | s 8 svorkami pro připojení DC-napoj. kabelů |
| spínací skříňka max. 500 V / 16 A | s 8 svorkami pro připojení DC-napoj. kabelů a 2 svorkami pro kabely ke střídači |
| střídače | typ FRONIUS |
| Technické údaje |
| výkon při STC | 408 Wp | 272 Wp | 204 Wp | 136 Wp |
| chod naprázdno | 138,6 V | 92,4 V | 69,3 V | 46,2 V |
| zkratový proud | 5,1 A |
| napětí v MPP | 99 V | 66 V | 49,5 V | 33 V |
| proud v MPP | 4,13 A |
| teplotní koeficient DIN EN 61646 | -0,21% na 1º C |